«Утверждаю»

Директор ООО «Форт»

Милачев М.И.

25.11.2007 г.

Инструкция

по применению  комплексной  добавки  «УП-3м»

(для зимнего бетонирования) в бетонах и растворах.

Введение

Инструкция разработана на основании результатов испытаний, выполненных ООО «Форт»     и  практики применения добавки «УП-3м» на предприятиях ЖБИ, рекомендаций специалистов НИИЖБ. При составлении инструкции использовались данные по испытаниям и теоретическим исследованиям составов, аналогичных УП-3 и отдельных компонентов,  приведенные в отечественных и зарубежных научных публикациях и пособиях. (См. приложение).

Производитель добавки ООО «Форт» оказывает консультационные услуги по применению добавки в производстве бетона.

Добавка комплексная для бетонов и растворов на основе цементного вяжущего  «УП-3м» (для зимнего бетонирования) выпускается по ТУ 5870-001-13453677-2004.; Санитарно-эпидемиологическое заключение №32 БО .21.587.П 000697.09.04 от 02.09.04 года.

Глава I. Общие положения

1.1. Добавка «УП-3м» относится к противоморозным добавкам и рекомендуется к применению при производстве бетонных работ в условиях пониженных температур окружающего воздуха ( до -20° С).

1.2 Эффект применения добавки возрастает при ее использовании в сочетании с другими  методами зимнего бетонирования ( дополнительный подогрев, утепление и т.д.).

Примечание: Температура подогрева не должна превышать + 40 °С.

1.3. При изготовлении бетонных изделий методом  зимнего бетонирования непосредственно  на предприятии  применение «УП-3м»  позволит уменьшить водоцементное отношение, что приведет к ускорению твердения изделия, улучшению структуры бетона, повышению морозостойкости, водонепроницаемости и коррозийной стойкости  в отношениях стальной арматуры.

1.4 Добавка   имеет ограничения по применению в преднапряженных  ж/б изделиях согласно СНиП 3.04.01-85.

При изготовлении конкретных изделии следует руководствоваться следующими инструктивными документами:

«Пособие по применению химдобавок при производстве сборных ж/б конструкций и изделий» ( к СНиП 3.04.01-85)

«Руководство по применению бетона с комплексными противоморозными добавками» (М, НИИЖБ, 1986г.)

СНиП 2.03.01-84     «Бетонные и ж/б конструкции»

ГОСТ 24211-2003г. «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие

технические условия.»

ГОСТ 30459-2003г.  «Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы

определения эффективности.»

Глава II.  Порядок применения «УП-3м» при изготовлении изделий

и конструкций методом зимнего бетонирования.

2.1. Добавка выпускается в порошкообразном виде. Готовый продукт упакован в полиэтиленовые мешки в строгой дозировке согласно технологического регламента. При приготовлении рабочего раствора добавки на производстве содержимое мешка следует использовать целиком.

2.2. Для проведения исследований эффективности применения добавки «УП-3м» в лабораторных условиях отбор проб из  мешка следует осуществлять щупом, согласно ГОСТа или обычным способом после дополнительного и тщательного перемешивания содержимого мешка в сухом виде в отдельной емкости.

Примечание: Для проведения испытаний по заявке  заказчика предприятие-изготовитель высылает  почтовой посылкой  пробные партии добавки (до 5 кг.)

2.3. Требования к материалам.

2.3.1. Материалы для изготовления бетона и строительных растворов должны соответствовать  требованиям ГОСТ 26633-91 и ГОСТ 28013.

2.3.2. Для приготовления бетонов и строительных растворов с противоморозной добавкой  рекомендуется применять цементы марок ПЦ 400 ДО и ПЦ 500 ДО с содержанием в клинкере трехкальциевого алюмината  не более 10%. При предъявлении к бетону  требований по морозостойкости    100 и более рекомендуется применять цементы  с содержанием  трехкальциевого  алюмината не более 6%.

Глава III. Особенности технологии производства работ.

3.1 Бетонные смеси и строительные растворы изготавливаются на стационарных  или мобильных заводах  с использованием любого соответствующего смесительного оборудования.

3.2. Добавка «УП-3м» вводится в бетонную смесь или раствор в виде заранее приготовленного  водного раствора 10-20 % концентрации.

3.3. Для повышения скорости растворения компонентов добавки рекомендуется подогреть воду до 30-40°С  и перемешивать в процессе растворения.

3.4. При хранении  водного раствора добавки при пониженных температурах возможно выпадение осадка. В этом случае раствор перед применением необходимо подогреть и перемешать.(Температура подогрева не выше + 40°С)

3.5. Подбор состава бетонной смеси и раствора проводится по ГОСТ 20006-91 в соответствии  с «Руководством по подбору составов тяжелого бетона» (М., Стройиздат, 1979г.)

3.6. Добавка «УП-3м»  вводится в бетонную смесь с учетом  расчетной температуры твердения бетона (раствора) в течение проектного возраста в следующих пропорциях ( в пересчете на сухое вещество в % от массы цемента.):

| Температура t, °С | Количество добавки (в %) |
| --- | --- |
| 0 -5 | 1 - % |
| -5 -10 | 1,5 - 2% |
| -10 -15 | 2,5 - 3% |
| -15 -20 | 3,5 - 4 % |

Примечание: При изготовлении изделий методом зимнего бетонирования в условиях предприятия возможно корректировка водоцементного отношения или расхода добавки на 10-15 % (снижение).

При приготовлении и применении бетонов и растворов с добавкой непосредственно на объектах строительства, возможно снижение вышеуказанных дозировок на 1 – 2 %.

Глава IV. Условия хранения и транспортировки добавки.

4.1. Комплексная добавка «УП-3м» упаковывается в бумажные мешки марок БМ, ВМ, ВМБ по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Степень наполнения мешков до 100 % объема, масса нетто одного мешка 20, 25 и 40 кг.

Допускается упаковка продукта в другую тару, согласованную с потребителем.

Добавку «УП-3м» следует транспортировать в крытых вагонах или закрытых машинах. Вагоны и автомашины должны быть сухими и чистыми.

Хранить добавку нужно в условиях, исключающих ее увлажнение, в закрытых проветриваемых помещениях ярусами в 4-5 рядов.

4.2. Транспортирование комплексной добавки – по ГОСТ 14189.

4.3. Хранение комплексной добавки – по ГОСТ 14189.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие комплексной добавки требованиям настоящих  технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения у потребителя;

срок годности сухой комплексной добавки – 1 год со дня изготовления.

Глава V. Техника безопасности и охрана труда.

5.1. Комплексная порошкообразная добавка «УП-3м» не взрывоопасна. Компоненты добавки по степени воздействия на организм относятся к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Индивидуальные средства защиты: респиратор лепестковый, очки защитные, резиновые перчатки, спецодежда по ГОСТ 12.4.011. Средства пожаротушения: вода.

5.2. При поступлении в организм через органы дыхания при нормальных условиях и наличии вентиляции комплексная добавка «УП-3м» не представляет реальной опасности острого ингаляционного воздействия. В условиях насыщающей концентрации возможно токсичное воздействие на печень, кровь и раздражающее действие на слизистые верхних дыхательных путей.

Средством защиты от статического электричества является заземление оборудования.

5.3. Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранится комплексная добавка или готовятся растворы рабочей концентрации. Необходимо остерегаться  попадания добавки в пищу, на кожу и в глаза, поскольку добавка оказывает раздражающее действие. При попадании добавки на кожу или в глаза – промыть водой.

Рабочие, имеющие контакт с продуктом, подлежат первичному (при поступлении на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом Минздравмедпрома от 14.03.96 г. №90.

5.4. В помещении приготовления  рабочих растворов добавки  необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие попадание пыли добавки в рабочую зону. Вентиляция помещений должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.

5.5. Перед допуском к работе рабочие должны пройти инструктаж по технике безопасности при работе с добавками.

К работе с добавками допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам с химическими веществами.

Приложение 1

Таблица 1: Содержание добавки УП – 3м в водных растворах и их плотность.

Концентрация раствора, %

Плотность раствора при

t 20º С, г/см³

Содержание сухого вещества в 1  л. раствора.

5

1,032

0,053

10

1,071

0,111

15

1,093

0,176

20

1,114

0,250

25

1,144

0,333

30

1,176

0,429

35

1,190

0,538

40

0,667

45

0,818

50

1,00

Перечень научной литературы :

М, Стройиздат  «Добавки в бетон. Справочные издания.

Под редакцией  В.С.  Рамачандрена, раздел 8

Добавки в бетоны и растворы. Афанасьев Н.Ф. и др. гл. 2,5

Модифицированные  бетоны. Батраков В.Г. , гл .4 (стр. 348-369)

Интенсификация твердения бетонов. Чистяков В.В. и др.

Приложение 2.

Приготовление водного раствора добавки «УП-3м».

. Приготовление бетонной смеси с добавками отличается от приготовления обычного бетона   тем, что в бетоносмеситель вместе с водой  затворения подается необходимое на замес  количество добавки, установленное при подборе состава бетона.

. Раствор добавки рабочей концентрации готовится в емкости путем растворения и последующего разбавления исходного продукта.

Для повышения скорости растворения порошка рекомендуется подогреть до 30-40°С и перемешать.

3.    После полного растворения продукта  ареометром проверяется плотность  полученного

раствора и доводится до заданного  путем добавления воды или добавки. Количество твердого продукта  необходимого для получения раствора добавки рабочей концентрации определяется по таблице 1 приложение 1.

.  Расход раствора добавки рабочей концентрации А, в литрах на 1 м/куб. бетона    определяется  по формуле А=ЦС / КП, где:

Ц – расход цемента на 1 м/куб. бетона в кг.,

С – дозировка добавки  в %  от массы цемента, в пересчете на сухое вещество,

К – концентрация рабочего раствора в %,

П – плотность рабочего раствора, г/см. куб.

Недостающее не затворение  1 м. куб.  бетона количество воды  Н, в литрах, определяется по   формуле  Н = В - АП ( 1-0,01 К )  где

В – расход воды на 1 м. куб. бетона, в литре.

5     Необходимое количество раствора добавки Д и воды В на замес рассчитывается по  формуле      Д= Цз*С / КП ; В=Q-Д, где:

Цз – расход цемента на замес, в кг.,

С – дозировка добавки в % от массы цемента по сухому веществу

К – концентрация приготовленного раствора;

П – плотность рабочего раствора добавки, в г/см.куб.

Q  -  расчетное количество воды на на замес, в литрах